	Наименование дефекта или параметра
	Недопустимое значение

	
	Локомотивы
	МВПС
	Груз. Ваг.
	СПС
	Пасс. ваг.

	Остроконечный накат на гребне колеса в зоне поверхности, измеряемый от точки, расположенной на расстоянии 2 мм от вершины гребня, и до точки, расположенной на расстоянии 13 мм от поверхности катания
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Выщербина, раковина или вмятина на круге катания колесных пар:
	Выщербина, раковина или вмятина на круге катания колесных пар глубиной более 3 мм или длиной более 10 мм
	
	Выщербина, раковина или вмятина на круге катания колесных пар глубиной более 10 мм или длиной более 50 мм
	У приводных колесных пар глубиной более 3 мм или длиной более 10 мм
	Выщербина, раковина или вмятина на круге катания колесных пар глубиной более 10 мм или длиной более 25 мм

	
	Не допускаются раковины на поверхности катания бандажа, обода цельнокатаного колеса
	
	Не допускаются трещины в выщербине или расслоение, идущее вглубь металла
	У неприводных колесных пар гулбиной более 3 мм или длиной более 25 мм
	Не допускается трещина в выщербине или расслоение, идущее вглубь металла

	
	Выщербины или вмятины на вершине гребня: глубиной более 3 мм или длиной более 4 мм
	
	
	
	

	Смещение металла (далее - навар) на поверхности катания высотой
	более 0,5 мм
	более 0,5 мм
	более 1 мм
	более 1 мм
	более 0,5 мм

	Трещина в любой части оси и (или) колеса колесной пары, ободе, диске, ступице или бандаже колеса
	не допускается
	не допускается
	не допускается
	не допускается
	не допускается

	
	
	
	
	
	не допускаются трещины, откол гребня колеса

	Кольцевые выработки от тормозных колодок
	на поверхности катания на расстоянии до 40 мм от наружного торца бандажа глубиной более 2 мм или шириной более 15 мм
	на круге катания колеса у основания гребня или на средних участках поверхности круга катания колеса
	на поверхности катания колеса у основания гребня
(при наличии кольцевых выработок на других
	на поверхности катания колеса у основания гребня глубиной более 1 мм или шириной более 15 мм
	на поверхности катания колес у основания гребня глубиной более 1 мм или шириной более 15 мм




	
	
	глубиной более 1 мм или шириной более 15 мм
	участках поверхности катания нормы их браковки такие же, как у кольцевых выработок, расположенных у гребня) глубиной более 1 мм или шириной более 15 мм
	
	

	
	на других участках поверхности катания бандажа глубиной более 1 мм или шириной более 2 мм
	на фаске с внешней стороны колесной пары глубиной более 2 мм или шириной более 15 мм
	на конусности 1:3,5 глубиной более 2 мм или шириной более 15 мм
	на конусности 1:3,5 глубиной более 2 мм или шириной более 15 мм
	на конусности 1:3,5 глубиной более 2 мм или шириной более 15
мм

	Вертикальный подрез гребня
	более 18 мм
	более 18 мм
	более 18 мм
	более 18 мм
	более 18 мм

	Забоины, вмятины, средней части оси глубиной
	более 2,5 мм
	более 2,5 мм
	более 2 мм,
	более 2 мм,
	более 2,5 мм

	Протертость средней части оси глубиной
	более 2,5 мм
(5 мм и более по диаметру) протертые места на средней части оси локомотивов тех серий, где средняя часть оси открыта при эксплуатации глубиной более 4,0 мм
	более 2,5 мм (5 мм и более по диаметру)
	более 2,5 мм (5 мм и более по диаметру)
	более 2,5 мм (5 мм и более по диаметру)
	более 2,5 мм (5 мм по диаметру)

	Следы контакта с электродом или электросварочным проводом в любой части оси и (или) колеса колесной пары
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Сдвиг или ослабление посадки ступицы колеса на подступичной части оси
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Местное уширение обода колеса (раздавливание)
	более 5 мм не допускается местное или общее увеличение ширины бандажа или обода цельнокатаного колеса более 6,0 мм
	более 5 мм
	более 5 мм
	более 5 мм
	более 5 мм

	Поверхностный откол наружной грани обода колеса глубиной (по радиусу колеса)
	более 10 мм
	более 10 мм
	более 10 мм,
	более 10 мм,
	более 10 мм

	
	не допускается наличие трещины, распространяющейся
	не допускается наличие трещины, распространяющейся
	не допускается наличие трещины, распространяющейся в
	не допускается наличие трещины, распространяющейся в
	не допускается наличие трещины, распространяющейся в



	
	вглубь металла, или если ширина оставшейся части обода в месте откола менее 120 мм
	вглубь металла, или если ширина оставшейся части обода в месте откола менее 120 мм
	глубь металла, или если ширина оставшейся части обода в месте откола менее 120 мм
	глубь металла, или если ширина оставшейся части обода в месте откола менее 120 мм
	глубь металла, или если ширина оставшейся части обода в месте откола менее 120 мм

	Равномерный прокат по кругу катания колеса
	на путях общего пользования - более 7 мм
	по кругу катания бандажа (цельнокатаного колеса) - более 7 мм
	более 9 мм
	
	в поездах дальнего сообщения - более 7 мм

	
	
	по кругу катания бандажа (цельнокатаного колеса) в поездах пригородного сообщения - более 8
мм
	
	
	в поездах пригородного сообщения - более 8 мм

	Толщину гребня:
	более 33 мм или менее 25 мм при высоте гребня 30 мм при измерении на расстоянии 20 мм от вершины гребня или при высоте гребня 28 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня
	более 33 мм или менее
25 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня
	более 33 мм или менее 24 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня
	
	более 33 мм или менее 25 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня

	Ползун (выбоину) на круге (поверхности) катания колеса глубиной
	более 1 мм
	более 1 мм
	более 1 мм
	более 1 мм
	

	Неравномерный прокат по кругу катания колеса, определяемый разностью измерений в сечениях максимального износа и с каждой стороны от этого сечения на расстоянии до 500 мм по окружности
	
	
	более 2 мм
	более 2 мм
	при отправлении с пункта формирования и оборота - более 2 мм у колесных пар с приводом генераторов всех типов (кроме плоскоременных) - более 1 мм

	Толщину обода колеса по кругу катания
	
	
	менее 22 мм
	менее 22 мм
	менее 30 мм (в том числе у пассажирских вагонов в пригородном сообщении)

	Параметр крутизны (опасная форма гребня)
	менее 6,0 мм
	
	
	
	



