Лабораторная работа №1

Тема: Приготовление суспензии для магнитопорошкового контроля

Цель работы: Изучить порядок приготовления суспензии для магнитопорошкового контроля, методы её приготовления.

Применяемое оборудование: плакаты, инструкционные карты,               мультимедиапроектор.

Порядок выполнения работы:

- Опишите, что такое магнитная суспезия?

- Опишите виды магнитных суспензий?

- Опишите методику приготовления  суспензий на  водной основе, на основе трансформаторного масла, на основе смеси масла и керосина?

- Опишите приготовление суспензий на основе паст и концентратов?

- Опишите требования безопасности при работе с магнитными суспензиями?

- Нарисуйте схему магнитопорошкового контроля, укажите основные элементы.

- Сделайте вывод по работе.

Краткие теоретические сведения:

Магнитная суспензия — это взвесь ферромагнитных частиц, которая используется для магнитопорошкового контроля. Частицы в составе скапливаются над дефектами в намагниченном объекте контроля, образуя индикаторный рисунок.

Виды

Магнитные суспензии готовят на водной основе (водные суспензии) или на основе масла и керосина (масляные суспензии). Водная суспензия обладает большей чувствительностью по сравнению с масляной, её целесообразно применять при контроле крупных деталей при недостаточном токе намагничивания или при контроле деталей с мелкими зубьями или мелкой резьбой. Однако водная суспензия может вызывать коррозию изделий.

Масляная суспензия не способствует корродированию изделия, не требует предварительного обезжиривания и последующей сушки изделия. Также для приготовления суспензий могут использовать концентраты или магнитные пасты — полуфабрикаты в виде консистентной смеси ферромагнитного порошка, стабилизатора суспензии, ингибитора коррозии и других компонентов. Перед применением концентрат (пасту) разводят в дисперсионной среде.

Методика приготовления

При приготовлении суспензии магнитный порошок тщательно перемешивают с небольшим количеством жидкости (основы суспензии) до получения однородной массы с консистенцией сметаны, а затем размешивают со всем количеством жидкости.

Некоторые особенности приготовления:

Для суспензии на основе трансформаторного масла магнитный порошок растирают в равном по объёму количестве масла деревянной лопаточкой до получения однородной массы и, непрерывно помешивая, вливают оставшуюся часть масла. Для удаления крупных слипшихся частиц полученную суспензию размешивают и после отстоя в течение 2–3 секунд переливают в другую ёмкость.

Для суспензии на основе смеси масла с керосином чёрный магнитный порошок, керосин и трансформаторное масло смешивают, для стабилизации суспензии на основе керосина рекомендуется добавить присадку из расчёта 1±0,5 г на 1 литр.

Использование магнитных паст и концентратов. Пасты включают все необходимые компоненты и разводятся в воде или в другой дисперсионной среде. Сначала размешивают требуемое количество пасты в небольшом объёме жидкости до получения однородной массы, после чего, непрерывно помешивая, добавляют оставшуюся часть дисперсионной среды до требуемой концентрации.

Важно: при контроле деталей в приложенном магнитном поле количество чёрного магнитного порошка в суспензии может быть уменьшено на 5–10 г/л.

При работе с магнитными суспензиями необходимо соблюдать меры безопасности, например:

Использовать средства индивидуальной защиты — резиновые технические перчатки или защитные пасты или мази, имеющие сертификат соответствия.

Водную суспензию необходимо оберегать от органических загрязнений (масла, керосина и т. п.), которые вызывают коагуляцию порошка и снижают чувствительность суспензии к полям рассеяния дефектов.

При проливе магнитной суспензии на пол следует засыпать залитое место опилками (песком), собрать их при помощи совка и убрать в специальную ёмкость.